MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Ampliação – Unidade Básica de Saúde de Quinze de Novembro

LOCAL: Rua Frederico Merg Nº600 – Quinze de Novembro (RS)

DATA: 06/2021

Ampliação de 124,30m² da Unidade Básica de Saúde de Quinze de Novembro. A área construída total passará de 288,57m² para área de 412,87m².

# GENERALIDADES

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros durante a construção, obedecerão ao disposto na a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

A contratada é responsável pela segurança e vigia do canteiro de obras, garantindo seu perfeito fechamento e evitando intrusões, mantendo em perfeitas condições todas as instalações pertencentes ao canteiro, zelando pela limpeza e conservação também das áreas externas pertencentes ao canteiro.

# INFRAESTRUTURA

Antes de qualquer serviço no terreno, este deverá ser previamente limpo, retirando-se todo e qualquer material e vegetação que obstrua os serviços de locação e escavação que forem executados.

As fundações serão de concreto armado de 25Mpa.	A fundação dos pilares da edificação e dos pilares do pergolado serão executadas com trado helicoidal motorizado de 30cm de diâmetro com no mínimo 1,5 metro de profundidade ou até apresentar boa capacidade de suporte. A fundação deverá ainda ser armada com 4 barras de 10mm de diâmetro de aço CA-50. A fundação do pergolado deverá ser ao lado externo da escadaria de acesso.

A fundação das paredes será do tipo sapata corrida utilizando concreto ciclópico com no mínimo 40cm de largura assentadas com argamassa traço 1:2:8 (cimento: cal: areia).

O concreto utilizado para as vigas de fundação será de 20Mpa. .As vigas de fundação VF1 e VF3 têm dimensão de 14x30 com 4 barras de 8mm de diâmetro de aço CA-50 no sentido longitudinal.  Os estribos serão de no mínimo 5mm de diâmetro de aço CA-60 a cada 15cm.

As vigas de fundação VF2 e VF4 têm dimensão de 14x30 com 4 barras de 10mm de diâmetro de aço CA-50 no sentido longitudinal.  Os estribos serão de no mínimo 5mm de diâmetro de aço CA-60 a cada 20cm.

Após a execução das vigas de fundação estruturais, elas serão impermeabilizadas com superfície de emulsão asfáltica (hidroasfalto) conforme recomendação do fabricante.

Após a execução das fundações, deve-se proceder o reaterro de valas e demais escavações, principalmente quando para sustentação de cargas que possam ocasionar recalques indesejáveis, deverá ser feito em camadas de no máximo 20cm, fazendo compactação até que não mais ocorra redução no volume de solo.

# SUPRAESTRUTURA

## ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO

Os pilares da ampliação da edificação serão de concreto armado executados conforme a locação do projeto específico em anexo. O concreto utilizado será de 25Mpa.

Os pilares tem seção de 14x26cm armados com 4 barras de 10mm de diâmetro de aço CA-50 no sentido longitudinal. Os estribos serão de no mínimo 5mm de diâmetro de aço CA-60 a cada 15cm.

Os pilares P2, P5 e P8 serão do nível da fundação até a laje do nível do piso da ampliação. Os pilares P1, P3, P4, P6, P7 e P9 serão do nível da fundação até o nível da cobertura.

As vigas da ampliação da edificação serão de concreto armado executados conforme a locação do projeto específico em anexo. O concreto utilizado será de 25Mpa.

As vigas V1, V2, V3, V4 e V5 têm dimensão de 14x30 com 4 barras de 10mm de diâmetro de aço CA-50 no sentido longitudinal.  Os estribos serão de no mínimo 5mm de diâmetro de aço CA-60 a cada 15cm.

As lajes, conforme a locação do projeto em anexo, serão do tipo pré moldada com vigotas de concreto dispostas conforme projeto. Serão ainda armadas com malha de aço de 4.2mm de diâmetro 15x15cm.

## ESTRUTURA DO PERGOLADO

Os pilares do pergolado serão de 14x26 armados com 6 barras de 12,5mm de diâmetro de aço CA-50 no sentido longitudinal. Os estribos serão de no mínimo 5mm de diâmetro de aço CA-60 a cada 15cm.

As vigas do pergolado serão de 15x35 armados com 6 barras de 12,5mm de diâmetro de aço CA-50 no sentido longitudinal. Os estribos serão de no mínimo 4.2mm de diâmetro de aço CA-60 a cada 15cm.

Para a execução do encontro das vigas do pergolado com a parede, na viga de cintamento da estrutura existente deverão ser feitos furos com broca de 13mm para embutir o aço longitudinal do pergolado no concreto. A amarração deverá ser finalizada utilizando o adesivo estrutural Sikadur® para chumbar corretamente na estrutura.

A cobertura do pergolado será executada com vidro temperado incolor de 10mm sobre perfis metálicos. As juntas com a fachada deverão ser devidamente impermeabilizadas com borracha de silicone incolor.

# ALVENARIA E DIVISÓRIAS INTERNAS

As paredes e platibandas serão de alvenaria de blocos cerâmicos 11,5x14x19cm assentadas no traço 1:2:8 (cimento: cal: areia).

Serão executadas paredes divisórias internas em drywall nos locais especificados em projeto.

# REVESTIMENTO

Todas as paredes internas, externas e estrutura do pergolado deverão ser chapiscadas com argamassa 1:3 (cimento:areia). Todas as paredes internas, externas e estrutura do pergolado deverão receber camada emboço traço 1:2:8 (cimento: cal: areia). Todas as paredes internas e externas deverão receber camada de reboco de argamassa industrializada, exceto o lavabo.

As paredes internas da área de lavabo serão revestidas com azulejos cerâmicos acabamento acetinado branco 30x60cm aplicados com argamassa colante industrializada AC2 usando espaçadores e posterior rejuntamento de cor branca.

Parte da fachada da edificação será revestida em ACM (Alumínio Composto) de cor verde com chapas de 3mm de espessura fixadas em base estrutural de alumínio anodizado.

# COBERTURA

A estrutura para o telhado embutido será de tesouras e guias de madeira. O telhamento será de telha ondulada de fibrocimento 6mm.

A drenagem pluvial será em calha de chapa de aço galvanizado. Serão instalados rufos em todo perímetro da platibanda.

# FORRO

Serão instalados forros de PVC liso branco com rodaforro.

# PAVIMENTAÇÕES

Nas áreas em contato com o solo, a base do contrapiso será argamassa de cimento e areia traço 1:4 com 5cm de espessura aplicadas sobre malha pop leve de 3.4mm 20x20cm e lastro de brita sobre o solo aterrado.

O revestimento do piso interno da ampliação da frente da edificação será de placas cerâmicas tipo porcelanato 60x60cm com rodapé de plástico PVC.

O revestimento do piso da ampliação da área externa sob o pergolado será de placas de ladrilho hidráulico 30X30cm para ambientes externos assentados sobre argamassa.

Nos locais indicados em projeto serão instalados guarda corpo metálico com balaústres a cada 1 metro e 3 corrimãos nas alturas de 50cm, 80cm e 110cm. Os balaústres serão fixados no concreto através de placas metálicas e chumbadores mecânicos.

# ESQUADRIAS

As portas internas de 70x210cm dispostas em projeto serão de madeira semioca com acabamento melamínico branco.

As portas de 80x210cm dispostas em projeto serão de madeira semioca com acabamento melamínico branco.

A porta da entrada da edificação (frente) será em esquadria de alumínio anodizado envidraçadas de correr quádruplas (4 folhas) com dimensão de 280x210cm.

A janela do lavabo será de esquadria de alumínio tipo Maxim-ar de dimensões 60x40cm (largura X altura) com peitoril a 1,80m de altura.

As janelas de 120x110cm (largura X altura) serão com esquadria de alumínio anodizado e caixilhos de correr com duas folhas.

As janelas de 80x110cm (largura X altura) serão com esquadria de alumínio anodizado e caixilhos de correr com duas folhas.

As aberturas tipo vitrine fixa serão executadas com montantes verticais a cada 1,40m em esquadria de alumínio anodizado e vidro temperado 10mm.

# VIDROS

Todas esquadrias, exceto do lavabo, serão de vidro liso 4mm.

No lavabo, a esquadria será de vidro fantasia de 4mm.

O pergolado será de vidro temperado de 10mm.

# PINTURA

As paredes internas receberão pintura acrílica (mínimo de duas demãos) aplicadas sobre selador acrílico (mínimo de duas demãos).

As paredes externas receberão pintura acrílica (mínimo de duas demãos) aplicadas sobre selador acrílico (mínimo de duas demãos).

# INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As instalações elétricas deverão respeitar os detalhes do projeto específico e respectivas normas técnicas da ABNT.

As luminárias deverão possuir difusor, para facilitar a higienização e proteção das lâmpadas. Não serão permitidas aletas nas luminárias.

# INSTALAÇÃO DE ESGOTO

As instalações de esgoto deverão respeitar os detalhes de projeto e respectivas normas técnicas da ABNT.

As tubulações serão com tubos e conexões de PVC rígido soldável. O caimento mínimo para tubulações de até 100mm é de 2%.

Os efluentes deverão seguir conforme o sistema de tratamento de esgoto já existente.

# INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

As instalações de esgoto deverão respeitar os detalhes de projeto e respectivas normas técnicas da ABNT.

Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e respectivos pertences e peças complementares serão fornecidos e instalados pelo construtor, e executadas de acordo com as indicações dos projetos de instalações hidrossanitários.

# EQUIPAMENTOS

A bacia sanitária será em louça esmaltada com caixa acoplada com assento sanitário termoplástico.

A bancada será de granito com cuba de embutir em louça esmaltada.

A torneira da bancada será em metal cromado com acionamento e fechamento automáticos.

Será instalado dispenser de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, executados em plástico de boa qualidade e durabilidade.

# LIMPEZA FINAL

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e as sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e isenta de detritos ou entulhos, com todas instalações funcionando e testadas previamente com a presença da fiscalização.

| Elvis Guntzel Ruppenthal Eng. Civil - Responsável Técnico CREA-RS243614 | Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro |
| --- | --- |