PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: Pavimentação de rua com paver de concreto intertravado

LOCAL: Extensão da Rua Alberto Schmidt– Quinze de Novembro (RS)

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro

EXTENSÃO DA RUA: 831,00m

ÁREA TOTAL: 14702,00m²

Os blocos de concreto deverão apresentar resistência característica a
compressão fck ≥ 35 MPa e atender as exigências estabelecidas pelas NBR 9780 e NBR 9781.

O assentamento da pavimentação deverá ser precedido pela etapa de terraplenagem e seguidos por sequência lógica de execução, os quais serão fiscalizados e supervisionados conforme as diretrizes de projeto.

Os itens serão medidos em metros quadrados de área pavimentada e compactada pronta.

A fim de desonerar os custos da obra, o pó de brita utilizado será fornecido pela prefeitura municipal.

A pavimentação da pista de rolamento será de concreto intertravado com dimensão de 10 x 20 x 8cm ou unistein de 8cm de espessura assentada sobre material de base granular (colchão de areia / pó de pedra) de espessura mínima de 10cm, totalizando 10828,00m² dimensionadas conforme a demanda do estudo de tráfego. Após o assentamento deverá ser colocado camada de areia para fechamento das juntas de espessura remanescentes entre os blocos. Por fim, toda a via deverá ser compactada por rolo compressor.

A pavimentação das faixas de passeio de pedestres será de concreto intertravado com dimensão de 10 x 20 x 6cm assentada sobre material de base granular (pó de pedra) espessura mínima de 3cm alinhado com o topo do meio fio, totalizando 3874,00m². Após o assentamento deverá ser colocado camada de areia para fechamento das juntas de espessura remanescentes entre os blocos. Por fim, toda a área deverá ser compactada por rolo compressor.

O meio fio utilizado será de 100x30(12/10)cm de concreto pré fabricado com resistência a compressão mínima de 25Mpa. O meio fio será assentado com a base maior (12cm) no solo, 15cm de espelho para a pista (altura livre) e 15cm embutido.

O meio fio deverá ser rebaixado nos locais de acesso à veículos e faixa de segurança.

A seção típica da pavimentação será de acordo com a prancha 07 em anexo ao projeto.

| Eng. Elvis Guntzel Ruppenthal Responsável Técnico CREA-RS243614 | Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro |
| --- | --- |